## ООО «Линкор Атлант»

620910 г. Екатеринбург

ул. Бахчиванджи, 2, пав. 363.

АКБ ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург

Р/с 40702810502300000592

К/с 30101810800000000756

ИНН 6662124305	БИК 046577756

ОКОНХ 71110, 16232 ОКПО 55776006

| http://www.lin-kor.ru http://www.dooil.narod.ru E-mail: lin-kor@yandex.ru Тел.: +7(343) 214-81-31 Факс: +7(343) 264-06-76 21.09.2005 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

СТРУКТУРА И СОСТАВ

декоративной кварц-виниловой плитки

DECOTILE DOOIL

ПЛИТКА (КВАДРАТ, ДЕРЕВО, КЛАССИКА)

| ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | СОДЕР-ЖАНИЕ |
| --- | --- |
| СМОЛА поливинилхлорида | 40.80% |
| ПЛАСТИФИКАТОР (D.O.P.) | 8.26% |
| СТАБИЛИЗАТОР ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 3.10% |
| СМАЗКА | 0.04% |
| СЛОЖНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР | 0.80% |
| НАПОЛНИТЕЛЬ | 47.00% |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО | 100% |

Состав материалов для каждого слоя

<3.0мм, 0.5мм  Дерево, Классика & Монтана>

| Слой | Толщина | ПВХ | DOP | Стабилизатор | Наполнитель (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУ покрытие | 0.02mm | - | - | - | - |
| Защитный слой | 0.50mm | 70~80 | 15~25 | 0~6 | - |
| Печатный слой | 0.07mm | 70~80 | 15~25 | 0~6 | - |
| Основной слой | 1.63mm | 50~70 | 5~8 | few | 25~45 |
| Основа | 0.78mm | 50~80 | 8~15 | 0~6 | 10~30 |
| * Защитный слой & Печатный слой : натуральный ПВХ * Основной слой & Основа : Переработанный ПВХ * Наполнитель : CaCO3 |