## ООО «Линкор Атлант»

620910 г. Екатеринбург

ул. Бахчиванджи, 2, пав. 363.

АКБ ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург

Р/с 40702810502300000592

К/с 30101810800000000756

ИНН 6662124305	БИК 046577756

ОКОНХ 71110, 16232 ОКПО 55776006

| http://www.lin-kor.ru E-mail: lin-kor@lin-kor.ru Тел.: +7(343) 214-81-31 Факс: +7(343) 264-06-76 |  |  |
| --- | --- | --- |

Кварц-виниловая плитка Dooil -

напольное покрытие нового поколения.

Это экономичная цена и

отличные эксплуатационные характеристики

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Как отделочный материал применяется во всем мире уже более 40 лет. Кварц-виниловую плитку получают методом прессования при высокой температуре из смеси, содержащей кварцевый песок, винил, пластификаторы и, пигменты. Кварцевый песок придает изделию исключительную прочность на износ, химическую устойчивость и термостойкость, а пластификаторы - гибкость и ударопрочность.

Благодаря компонентам, входящим в состав плитки, она имеет очень высокую стойкость на истирание (плитка,  представленная на российском рынке, имеют самую высокую группу "Т"), большую твердость и гибкость, а также обладает высокой химической стойкостью к основным разбавленным щелочам и кислотам.

Кварц-виниловая плитка не поддерживает горения и не способствуют распространению огня. Класс горючести - Г2 (производятся и специальные изделия класса Г1), по дымообразующей способности - класс Д2.

- Исходные компоненты определяют высокое качество кварц-виниловой плитки, совмещающей в себе наилучшие свойства коммерческого линолеума и керамической плитки. В состав плитки входит кварц, винил и полимерные добавки. Кварц обеспечивает исключительную прочность на износ, устойчивость к агрессивным средам, пластификаторы - гибкость и ударопрочность, а стабилизаторы нейтрализуют действие температуры, света.

- Структура плитки многослойна. Самый верхний слой, подвергающийся ультрафиолетовой обработке, предотвращает изменения цвета (поверхность плитки не выгорает, в отличие от других полимерных материалов).

- Кварц-виниловая плитка не подвержена усадке, деформации и растяжению (она эластична, как линолеум, но не раскалывается, как керамогранит). Плитка сохраняет геометрические размеры и внешний вид, независимо от воздействий внешней среды.

- Высокий уровень звукоизоляции (по сравнению с керамогранитом и ламинатом).

- Плитка не впитывает влагу (как ламинат). Температурный диапазон эксплуатации от -40оС до +200оС.

- Высокая химическая стойкость (плитка нейтральна к воздействию масел, технических жидкостей), устойчивость к появлению пятен.

- Пожаробезопасность.

- Легкость в поддержании чистоты.

- Декоративность, позволяющая создавать разнообразные варианты дизайна. Десятки коллекций составлены из сотен расцветок, включающих имитацию натуральных минералов, разных пород дерева, керамики, ковров.

- Плитка выпускается в трех модификациях - обычная, антибактериальная и антистатическая.

Уникальные свойства обуславливают применение кварц-виниловой плитки Dooil как в бытовых, так и в производственных комплексах различного назначения. Плитка отлично подходит для использования в жилых и общественных помещениях (гостиницы, развлекательные центры, рестораны, учебные и медицинские учреждения), на производственных территориях (лаборатории, цехи, участки полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и другой высокоточной электроники, диспетчерские центры электростанций, коммуникационных узлов, где недопустима электростатика), а также на площадках с интенсивным движением людей и колесной техники (парковки, склады и др.).

Поскольку кварц-виниловая плитка выдерживает отрицательные температуры и не впитывает влагу, допустима укладка во входных группах, на улице. Плитку можно использовать для отделки стен и потолков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИТКИ DOOIL DECO TILE:

Исключительная износостойкость, легкость поддержания чистоты, устойчивость к появлению пятен, длительное сохранение цвета, высокая устойчивость к ударам, высокая износостойкость и пожаробезопасность, многочисленные варианты дизайна, быстрый и легкий монтаж, возможность частичной установки (сначала одну часть помещения, потом другую, что позволяет, например, не закрывать магазин на время частичного ремонта), бесшумность движения тележек по торговым залам, легкость восстановления поврежденных участков, удобство при транспортировке.

Плитка выпускается обычная, антибактериальная и антистатическая.

ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТНОЙ ПЛИТКИ

1. Плитка имеет многослойную структуру, практически не подвержена температурному расширению, сжатию, деформации.

2. Возможность выбора из широкого разнообразия продуктов привлекательных цветов с поверхностью, имитирующей естественные материалы.

3. Превосходная технология обеспечивает высочайшую точность по толщине, линейным размерам и окрашиванию.

4. Богатый выбор из широкого разнообразия продуктов, включая квадратные плитки и прямоугольные пластины, широкая цветовая гамма, выбор по каталогу, возможность изготовления под заказ.

5. Превосходная защита от воды, повышенная износостойкость и химическая устойчивость.

6. Высокая пожароустойчивость.

7. Поверхность, износоустойчивые параметры соответствуют типам: Бытовой, Полукоммерческий, Коммерческий.

8. Очень высокая звукоизоляция по сравнению с керамогранитом, ламинированным паркетом и линолеумом.

ОСОБЕННОСТИ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

1. Никакой электростатической пыли! Пыль на поверхности не скапливается, т.к. собственный электростатический потенциал низкий, а  электропроводимость повышенная.

ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ПЛИТКИ

1. Эффективная защита поверхности от изменения цвета и загрязнений достигается УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ обработкой.

2. Разрешена в медицинские учреждениях вследствие добавления антибактериальных веществ, уничтожающих бактерии в плитке.

Классы износостойкости кварц-виниловой плитки (EN 654)

| Требования для классификации износостойкости по EN 685 |  |  | слабая | норм. | высокая | слабая | норм | слабая | высокая | норм. | очень высокая | высокая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классы |  |  | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 41 | 33 | 42 | 34 | 43 |
| Общ. толщина (ровные плитки) | EN 428 | мм | 1,6 | 1,6 | 2,0 | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | - |
| Общ. толщина (спец. продукты) | EN 428 | мм | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | - |
| Стулья на роликах | EN 425 | - | - | - | - | - | пригодность для роликовых стульев |  |  |  |  |  |

Требования к специальным продуктам кварц-виниловой плитки

| Потеря толщины, мм | EN 660-1 | ≤0,4 |
| --- | --- | --- |
| Потеря объема, мм³ | EN 660-2 | ≤10 |

Группы истираемости кварц-виниловой плитки (EN 660)

| Характеристики | Группы (результаты для занесения в группу) |  |  |  | Тестовый метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т | Р | М | F |  |
| Потеря толщины L мм | L <= 0,08 | 0,08 <="0,15 | 0,15 <="0,30 | 0,30 <="0,60 | EN 660-1 |
| Потеря объема F мм² | F=2,0 | 2,0 < F < = 4,0 | 4,0 < F < =7,5 | 7,5< F < =15,0 | EN 660-1 |

КЛАССЫ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Жилые помещения, гостиницы; холлы, конференц-залы, выставочные центры, кинотеатры; рестораны, бары, буфеты; учебные аудитории, школы, библиотеки; медицинские учреждения, операционные, лаборатории; цехи, склады, парковки; производственные участки полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и другой высокоточной электроники, диспетчерские центры электростанций, телефонных и коммуникационных станций, где недопустима электростатика; в других помещениях с интенсивным движением людей и колесной техники (погрузчики, автомашины).

ИСПЫТАНИЯ

Проводились как независимые, так и собственные испытания.

Независимые испытания, проводимые потребителями:

1. Автоцентр «Атлантик» (г.Екатеринбург). Истираемость, химическая стойкость к маслам, бензинам, растворителям.

Заключение: плитка принята как напольное покрытие для выставочных залов, в дизайн-проект включены коллекции Marble, Wood.

2. Уральский компрессорный завод (г.Екатеринбург). Истираемость, ударопрочность, статические, динамические нагрузки.

Статическая нагрузка – испытания проводились по трем критериям:

1. Статическая нагрузка 25*25 мм. Давление   3000 кг.  - изменения по толщине не наблюдались.

2. Статическая нагрузка 25*25 мм. Давление   5000 кг.  - изменение по толщине составило 0,1-0,15мм.

3. Статическая нагрузка 25*25 мм. Давление 10000 кг.  - изменение по толщине составило 0,2-0,3мм.

Заключение: статическая нагрузка, не повреждающая структуру материала, составляет 480 кг. на 1 см2.

Динамическая нагрузка: при падении металлического предмета массой 8 кг. с высоты 1 метр повреждений не обнаружено.

Динамические испытания на стенде диаметром 3 мм.: 40 кг. - без изменения толщины, 80 кг. - уменьшение толщины на 0,1мм.

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ (Рекомендации по укладке)

Кварц-виниловая плитка проста в укладке. Специалист за 8 часов работы может уложить от 60 до 200 кв.м материала (в зависимости от типа помещения и различного рода «препятствий»). Технология укладки не предусматривает заделки швов (как для линолеума или керамогранита), плитки приклеиваются к основанию встык. А поскольку нет швов - пол из кварц-виниловой плитки выглядит единым полотном.

Кварц-виниловая плитка сохраняет свои геометрические размеры и прекрасный внешний вид в течение десятков лет, в том числе под воздействием тепла и нагрузок. Она обладает высокой прочностью на растяжение, совершенно не боится воды и всех стандартных моющих средств, масел, технических жидкостей.

Выбор кварц-виниловой плитки должен осуществляться не только по требованиям дизайна, но и в зависимости от класса помещения по интенсивности эксплуатации (см. таблицу Классы износостойкости кварц-виниловой плитки (EN 685)). Определив класс помещения, можно подобрать подходящую кварц-виниловую плитку (того же класса износостойкости). Плитка подразделяются на классы по износостойкости только на основании её толщины.

Плитка укладывается на ровную сухую стяжку (остаточная влажность не более 3%), очищенную от масел и пыли. Если имеются бугорки, трещины, перепады высот и т.д. их необходимо устранить. Бетонный пол необходимо загрунтовать. Рекомендуемая температура укладки 15-200С. В самом начале кладки производят разметку начальной точки укладки, через которую проводят линии укладки как в продольном, так и в поперечном направлении.

Плитки приклеиваются к основанию встык, рекомендуются следующие клеи: UZIN-КЕ 2000S (дисперсионный клей для эластичных покрытий. Универсальный, используется как «мокрый» и как контактный. Устойчив к пластификаторам), UZIN-КЕ 2428 (быстрый дисперсионный клей), THOMSIT UK 4000 (универсальный дисперсионный клей), THOMSIT K-188Е (дисперсионный клей экологически безопасен), ТЕКС (акриловый клей), резинобитумная мастика. Желательно укладывать плитки как можно ближе друг к другу, но без сдавливания и излишнего сжатия. После применения укладки плитка прижимается к полу и прокатывается тяжелым прессом в 2-х направлениях для хорошего прилегания.

Специалист за 8 часов может уложить от 60 до 200 м2 плитки (в зависимости от типа помещения и различного рода «препятствий»).

СПЕЦИФИКАЦИЯ И НОРМА УПАКОВКИ:

305 х 305 мм - 36 штук в коробке (3,35 м2),

450 х 450 мм - 16 штук в коробке (3.24 м2),

910 х 100 мм - 36 штук в коробке (3.27 м2),

950 х 184 мм - 19 штук в коробке (3.32 м2).

ТОЛЩИНА ПЛИТКИ:

3 мм., 5 мм.

ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ:

0.2 мм, 0.5 мм.

ГАРАНТИЙНЫЙ Срок эксплуатации – 15 лет !

Компании «Линкор-Атлант» как официальному дилеру принадлежит эксклюзивное право на поставку продукции DI CHEMICAL CO., LTD по всей территории РФ.